|  | Группа углеродистой стали; Цвет пучка искр; Характеристика пучка искр. Низкоуглеродистая сталь (углерод - до 0,15%); темно-желтый; короткий пучек искр, принимающих форму полосок и становящихся более светлыми в зоне сгорания, мало звездообразных разветвлений. Среднеуглеродистая сталь (углерод - 0,15-1,0%); светло-желтый; более плотный пучек искр с многочисленными звездочками и ответвлениями лучей. Высокоуглеродистая сталь (углерод - свыше 1,0%; совсем светло-желтый; очень плотный пучек искр с многочисленными звездочками.. |
| --- | --- |

| Сталь | Цвет и характеристика пучка искр |
| --- | --- |
| Низкоуглеродистая нелегированная (до 0,15% С) | Короткий темно-желтый пучок искр, принимающих форму полосок и становящихся более светлыми в зоне сгорания; мало звездообразных разветвлений. |
| Среднеуглеродистая нелегированная (0,15-1,0% С) | При повышении содержания углерода образуется более плотный и более светлый желтый пучок искр с многочисленными звездочками и ответвлениями лучей. |
| Высокоуглеродистая нелегированная (св. 1,0% С) | Очень плотный желтый пучок искр с многочисленными звездочками. При увеличении содержания углерода уменьшается яркость и укорачивается пучок искр. |
| Нелегированная с повышенным содержанием марганца | Широкий плотный ярко-желтый пучок искр; внешняя зона линий искр особенно яркая. Многочисленные разветвления лучей. |
| Марганцовистая (12% Mn ) | Преобладание зонтообразных искр |
| Конструкционная (до 5% Ni ) | Яркие желтые линии искр в виде язычков, расщепленные на конце; увеличение яркости в зоне сгорания. При повышении содержания углерода на концах искр появляются звездочки. |
| Хромистая с низким содержанием углерода и высоким содержанием хрома | Короткий темно-красный пучок искр без звездочек, слаборазветвленный; искры прилипают к поверхности шлифовального круга. |
| Никелевая высоколегированная | При содержании 35% Ni красно-желтое окрашивание пучка. При более высоком содержании никеля (около 47%) яркость искр значительно ослабевает. |
| Хромоникелевая | Желто-красные искры с более яркими полосами в зоне сгорания. При повышении содержания хрома и никеля пучок искр более темный. |
| Вольфрамовая | Красные короткие искры; линии искр отчетливо изгибаются к низу. Разветвление звездочек углерода отсутствует. Чем выше содержание вольфрама, тем слабее искры. |
| Молибденовая | Ярко-желтые искры в виде язычков. При низком содержании кремния язычки видны перед звездочками углерода; при повышении содержания – за звездочками углерода. |

|  | 1. малоуглеродистая сталь — непрерывные соломенно-желтые нити искр с небольшим количеством звездочек; 2. углеродистая сталь с содержанием углерода около 0,5 %—пучок светло-желтых нитей искр со звездочками на конце; 3. инструментальная сталь У7-У10 — расходящийся пучок светло-желтых нитей искр с большим количеством звездочек на конце; 4. инструментальная сталь У 12, У 13 — плотный и короткий пучок искр с очень большим количеством звездочек на концах нитей, при этом звездочки более разветвленные; 5. сталь с содержанием хрома — плотный пучок темно-красных нитей искр с большим количеством желтых звездочек на концах нитей, звездочки сильно разветвленные; 6. быстрорежущая сталь с содержанием хрома и вольфрама — пучок прерывистых темно-красных нитей искр, на концах которых имеются более светлые звездочки каплеобразной формы; 7. пружинная сталь с содержанием кремния—широкий пучок темно-желтых нитей искр, на концах которых образуются небольшие звездочки более светлого цвета: 8. быстрорежущая сталь с присадкой кобальта — широкий пучок темно-желтых нитей искр без звездочек не конце. |
| --- | --- |

В изломе обычные малоуглеродистые стали имеют волокнистый вид.
С увеличением содержания углерода во-локна делаются мельче, волокнистое строение постепенно переходит в кристаллическое.
Высокоуглеродистые стали в изломе имеют кристаллическое строение и плохо работают на изгиб.

Если испытуемый образец привести в соприкосновение с вращающимся наждачным кругом, то образуется пучок искр, отбрасываемых образцом. Форма искр меняется в зависимости от количества углерода в стали и присутствия различных легирующих добавок. Красноватость искр легированной стали объясняется меньшей химической активностью, и, как правило, - меньшее сообщение энергии электронам для излучения больших фотонов, размер фотонов - меньше.

Внимание! При работе на наждачном или сверлильном станке глаза необходимо защитить очками! Запрещается использовать рукавицы, а рукава не должны иметь развивающихся частей, которые может захватить станком.

Чем больше углерода в стали - тем больше его твердость, а поэтому факел искр более короткий - выше энергия связи, и менее узгонаправленный. Горение принимает вид искорок.

Пучок прямых линий - это светящиеся частицы горящего железа, ответвления от прямых линий - частицы сгорающего углерода. При повышении содержания углерода в стали пучек становится светлее и плотнее; яркость, длина и толщина светящихся линий уменьшается, а разветвления увеличиваются.